# NOME DO PRODUTO

# DRENAFLOOR

# FABRICANTE

LATICRETE SOLEPOXY

Sede social: Rua Athos Astolfi, 82, Jd. Manchester, Sumaré/SP – BRASIL – CEP: 13178-443

Tel.: +55 19 3211-5050

E-mail: contato@laticrete.com.br

# DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Sistema de DRENAFLOOR trata-se de uma pavimentação porosa, contínua e moldada in loco, constituído por agregados minerais naturais aglomerados por resina de alta performance. Proporciona superfície antiderrapante, com alta permeabilidade e estética mineral uniforme.

antiderrapante, com alta permeabilidade e estética mineral uniforme.

________________________________________

# COMPOSIÇÃO E PROPORÇÕES DO TRAÇO

•	DRENAFLOOR A:  Resina poliuretânica alifática estável aos raios UV.

•	Acelerador de Cura: DRENAFLOOR B (Aditivo para controle de tempo de pega e cura).

•	Carga Mineral (Pedrisco): Quartzo, granito ou seixos naturais, limpos, secos e calibrados conforme padrão estético do projeto.

•	Relação de Mistura em Massa (Resina : Carga): 1 : 18,05

o	Dosagem: Para cada 1,00 kg de DRENAFLOOR A (já aditivado com o DRENAFLOOR B, relação de mistura na tabela abaixo), adicionar exatamente 18,05 kg de carga mineral.

| Componente | % na fase resina |
| --- | --- |
| Drenafloor A | 96,95% |
| Drenafloor A | 3,05% |
| Total | 100,00% |

________________________________________

# ESPESSURA DO SISTEMA E PARÂMETROS DE CONSUMO

O sistema é projetado para uma espessura final acabada e compactada de 15 mm a 20 mm (1,5 cm a 2,0 cm). O rendimento médio por metro quadrado varia conforme a espessura definida em projeto:

Para Espessura Final de 15 mm (1,5 cm)

•	Consumo de Massa Total: ~24,00 kg de mistura homogeneizada por m².

•	Consumo de Carga Mineral (Pedrisco): 22,74 kg por m².

•	Consumo de drenafloor 1,26 kg por m².

Para Espessura Final de 20 mm (2,0 cm)

•	Consumo de Massa Total: ~32,00 kg de mistura homogeneizada por m².

•	Consumo de Carga Mineral (Pedrisco): 30,32 kg por m².

•	Consumo de drenafloor: 1,68 kg por m².

Nota: Os valores descritos são nominais e podem sofrer pequenas variações em função do formato, densidade real e granulometria da pedra escolhida, além da rugosidade e planicidade do substrato base.

________________________________________

# DIRETRIZES EXECUTIVAS E SEQUÊNCIA DE ETAPAS

A execução do piso deve seguir rigorosamente a preparação do substrato e as etapas mapeadas na engenharia do sistema:

6.1.  Execução sobre Substrato Terra (Tráfego Pesado)

1.	Nivelar o piso de terra

2.	Compactar

3.	Instalar Manta Geotêxtil

4.	Lançar camada de Brita 3

5.	Adicionar camada de Pó de pedra / Pedrisco ou Brita 0

6.	Compactar a sub-base estrutural

7.	Instalar a Malha de piso - Holdtex

8.	Aplicar a camada final de acabamento (Pedras + Resina na proporção 1:18,05; espessura de 15 a 20 mm)

6.2. Execução sobre Substrato Terra (Tráfego Leve)

1.	Nivelar o piso de terra

2.	Compactar

3.	Instalar Manta Geotêxtil

4.	Lançar camada de Brita 3

5.	Adicionar camada de Pó de pedra / Pedrisco ou Brita 0

6.	Compactar a sub-base estrutural

7.	Aplicar a camada final de acabamento (Pedras + Resina na proporção 1:18,05; espessura de 15 a 20 mm)

6.3. Execução sobre Laje ou Contrapiso de Concreto (Tráfego Leve)

•	Condição da Base: Concreto curado (mínimo 28 dias), plano, limpo, livre de óleos, desmoldantes ou umidade ascendente, com caimento mínimo de 1% para pontos de escoamento.

•	Preparo: Fresagem ou lixamento superficial para abertura de porosidade, seguido de aplicação de primer de ancoragem compatível.

•	Fluxo de Drenagem: A água percola verticalmente pela camada monolítica e escoa horizontalmente sobre a superfície do concreto impermeabilizado em direção aos ralos ou canaletas.

•	Etapa de Aplicação:

- Executar a camada final de acabamento (Pedras + Resina na proporção 1:18,05; espessura de 15 a 20 mm) sobre a base preparada.

6.4. Execução sobre Porcelanato / Cerâmica e Outros (Tráfego Leve)

1.	Aplicar uma camada de Primer de aderência específico para superfícies vitrificadas/não porosas.

2.	Aplicar a camada final de acabamento (Pedras + Resina na proporção 1:18,05; espessura de 15 a 20 mm).

________________________________________

7.  ARMAZENAMENTO, VALIDADE E SEGURANÇA DOS COMPONENTES QUÍMICOS

7.1. Condições de Estocagem

•	Ambiente: Armazenar as embalagens originais e hermeticamente fechadas em local coberto, seco, ventilado e protegido contra intempéries.

•	Temperatura de Armazenamento: Manter obrigatoriamente em ambientes com temperatura controlada entre 5°C e 30°C. Evitar congelamento ou exposição a calor excessivo e radiação solar direta.

•	Sensibilidade à Umidade: Os componentes químicos reagentes (Drenafloor A e B) reagem com a umidade do ar. Embalagens abertas devem ser utilizadas no mesmo dia para evitar a gelificação ou perda do produto.

7.2. Prazo de Validade (Shelf Life)

Período: 6 meses a partir da data de fabricação, desde que mantido nas embalagens originais, lacradas e sob as condições corretas de armazenamento descritas nesta ficha.

7.3. Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) Recomendados

Durante o manuseio, mistura e aplicação dos componentes químicos, é obrigatório o uso dos seguintes EPIs:

•	Luvas de borracha nitrílica ou impermeáveis.

•	Óculos de segurança com proteção lateral contra respingos.

•	Máscara respiratória com filtro para vapores orgânicos (essencial durante a homogeneização química).

•	Avental de PVC ou uniforme de manga longa e calçado de segurança fechado.

________________________________________

8. PROPRIEDADES TÉCNICAS DO SISTEMA CONCLUÍDO

•	Permeabilidade Hidráulica: Superior a 95% de vazão livre nominal através dos vazios interconectados da carga.

o	Nota Importante: A taxa real de vazão e permeabilidade do sistema sofrerá variações diretas em função do tamanho (granulometria) e formato do agregado mineral utilizado em projeto. Agregados maiores geram maior índice de vazios e vazão acelerada; agregados menores resultam em uma matriz mais densa e compacta.

•	Acabamento Superficial: Monolítico (sem juntas estéticas), atérmico e antiderrapante.

•	Resistência ao Intemperismo: Não sofre amarelamento ou degradação precoce pela ação de raios solares devido à tecnologia alifática do verniz.

________________________________________

9. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

•	Limpeza Periódica: Lavagem com água sob pressão moderada e sabão neutro para desobstrução dos poros contra poeira, terra ou folhagens.

•	Manutenção Preventiva: Reaplicação em spray de uma fina camada de Verniz PU (re-coating) a cada 3 a 5 anos para revitalização do brilho e reforço da resina superficial.

________________________________________

# DOCUMENTAÇÃO

Ficha de Dados de Segurança (FDS), encontrada no site: www.laticrete.com.br

________________________________________

# INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Para maiores informações técnicas, detalhes e suporte, entre em contato conosco através dos canais:

Telefone: +55 (19) 3211-5050
E-mail: sac@laticrete.com.br 
WhatsApp: +55 (19) 99773-0737